Contact:ShaoJun(Sales) Tel:+86-0512-58961066 Fax+86-0512-58961068 Mobile: +86-18921980669            MSN: yaruichem@hotmail.com

Email : sales@yaruichem.com        Skype: yaruichem@hotmail.com

Website：www.chinayaruichem.com   QQ:18921980669

Trixylyl Phosphate (TXP)   COA

| Product Name | Trixylyl Phosphate (TXP) | Batch No. | Quantity |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 150606 | 3000KG |
| Analysisitems | Result |
| Characteristics | Colorless transparent liquid |
| Acid Value (mgKOH/g) ≤0.1 | 0.062 |
| Refractive Index(nD20) 1.550~1.560 | 1.5512 |
| Water Content % ≤0.1% | 0.043 |
| Colour Value (pt-co)≤200 | 100 |
| Flash Point ≥230 | 240 |
| Voscosity mPa.s(25℃) ≤120 | 96.4 |
| Specific Gravity（20/20℃） 1.130~1.150 | 1.146 |
| Conclusion | Up to standard |